Классификатор дефектов и правила

возврата брака от покупателей

| Фото дефекта | Наименование дефекта | Допуски при приемке готовой продукции ГОСТ 26165-2003 |
| --- | --- | --- |
|  | Слабовыраженные: отдушистость, жилистость, воротистость, молочные линии, хорошо заросшие пороки | Допускается на всех деталях, кроме носочной части; в одноименных деталях в паре. Необходимо учесть, что кожа является натуральным продуктом. Пороки, неравномерность структуры и рисунка (мереи) являются не дефектом, а признаком естественности и неповторимости кожи. |
|  | Отклонение от оси симметрии | До 4 мм |
|  | Отставание бортика подошвы от боковой поверхности обуви | Допускается отставание бортика подошвы глубиной до 1мм и шириной до 30 мм. Для определения величины отклейки можно воспользоваться линейкой. Для этого конец линейки началом шкалы вставить в зазор между подошвой и верхом обуви. Также допускается отставание бортика подошвы глубиной до 3 мм, если он плотно прилегает к верху обуви (например для подошв с декоративным рантом). |
|  | Раковины, пузыри на поверхности подошв, образовавшиеся в процессе литья | До 2 кв.см. |
|  | Разная высота между полупарами | Допускается: Для туфель/полуботинок – 2 мм Для ботинок – 4 мм Для сапожек – 5 мм |
|  | Вмятины, недоливы на поверхности подошв, образовавшиеся в процессе литья | Глубиной до 0,5 мм и площадью до 1,5 кв.см |
|  | Отпечаток от прессформы | Оттиск (вдавленная полоса) в материале верха сразу над верхней кромкой подошвы по всему периметру или на отдельных участках является характерной особенностью обуви литьевого метода крепления, в отличие от клеевого метода крепления. Именно по этому оттиску можно определить метод крепления подошвы на данной паре – это метод прямого литья подошвы на заготовку. |
|  | Разная длина и ширина одноименных деталей в паре | До 2 мм |
|  | Повторный шов, кроме передней части союзки | Допускается |
|  | Хорошо заделанные дефекты | Допускаются |
|  | Открытый технологический накол | Допускается. Накол используется для центровки при сборке заготовки. |
|  | Укороченный рант | До 2мм |

Примечание: Обязательным приложением к каталогу являются:

«Правила возврата бракованной обуви» (приложение 1)

«Памятка для покупателя» (приложение 2)

Согласовано

Операционный директор:                                                             Клятышев А.Н.

Главный технолог:                                                                         Левшина Е.Д.

Начальник ОКК:                                                                            Радушкевич.Н.А.

Руководитель по продажам:                                                         Рябова О.С.

Актуализация: октябрь 2021